국내․외 시멘트 중금속 분석결과 (09년 2월)

(단위 : ㎎/㎏)

항목 업체	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb	비고
현대(영월)	7.80	17.80	3.95	57.48	0.0208	47.77	국내산
현대(단양)	9.11	23.77	3.51	56.82	0.1361	32.67
아세아(제천)	5.46	19.28	4.58	198.11	0.0445	138.85
동양(삼척)	10.64	19.98	2.50	101.82	0.0086	73.94
쌍용(동해)	9.97	27.67	1.44	96.95	0.0104	35.16
쌍용(영월)	5.64	8.12	1.29	87.81	0.0046	50.99
성신(단양)	5.87	16.18	2.15	122.87	0.0146	40.85
한일(단양)	3.77	7.16	1.85	68.14	0.0207	33.49
라파즈한라(옥계)	13.23	23.02	2.25	305.26	0.0052	129.08
고려(장성)	10.22	10.01	1.23	87.30	0.0080	30.28
유니온(청주)	0.00	2.39	4.44	0.87	0.0116	0.48
Sumitomo Osaka	5.90	11.48	8.01	49.32	0.0125	35.70	국외산(일본)

※ 시험방법

Cr6+:시멘트중6가크로뮴 정량분석방법(KS L 5221), 기타 중금속:EPA 3051법

※ Cr6+의 시멘트업계 자율관리기준은 2009년부터 20mg/kg이며, 일본의 시멘트업계 자율관리기준은 20mg/kg임