국내․외 시멘트 중금속 분석결과 (09년 3월)

(단위 : ㎎/㎏)

항목 업체	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb	비고
현대(영월)	7.61	14.49	20.07	65.06	0.0112	16.01	국내산
현대(단양)	5.29	37.47	19.10	156.39	0.1435	18.70
아세아(제천)	4.77	4.27	1.00	149.59	0.0489	67.63
동양(삼척)	16.89	26.27	18.88	112.08	0.0187	26.63
쌍용(동해)	13.12	9.09	ND	114.63	0.0112	41.47
쌍용(영월)	4.35	8.29	17.58	92.26	0.0058	34.37
성신(단양)	6.32	8.52	ND	113.48	0.0014	36.63
한일(단양)	3.82	7.18	18.20	92.96	0.0763	34.61
라파즈한라(옥계)	11.26	20.74	17.37	259.18	0.0095	106.00
고려(장성)	6.15	8.95	ND	87.43	0.0055	23.29
유니온(청주)	ND	5.64	ND	3.97	0.0008	ND
최 소 값	ND	4.27	ND	3.97	0.0008	ND
최 대 값	16.89	37.47	20.07	259.18	0.1435	106.00
중 간 값	6.15	8.95	17.37	112.08	0.0112	34.37
평 균	7.23	13.72	10.20	113.37	0.0320	36.85

Sumitomo Osaka	6.15	21.56	20.04	46.49	0.0121	37.47	국외산(일본)

※ 시험방법

Cr6+:시멘트중6가크로뮴 정량분석방법(KS L 5221), 기타 중금속:EPA 3051법

※ Cr6+의 시멘트업계 자율협약기준은 2009년부터 20mg/kg이며, 일본 시멘트업계 자율관리

기준과 같음.

※ ND : 검출한계 이하