국내․외 시멘트 중금속 분석결과 (09년 10월)

(단위 : ㎎/㎏)

항목 업체	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb	비고
현대(영월)	2.56	11.28	6.79	80.72	0.0046	28.29	국내산
현대(단양)	9.12	15.65	7.11	88.66	0.1123	27.31
아세아(제천)	9.66	16.73	6.18	127.75	0.0373	44.77
동양(삼척)	9.73	28.76	7.53	89.18	0.0049	15.06
쌍용(동해)	10.63	18.30	6.29	88.41	0.0118	33.01
쌍용(영월)	2.97	4.79	5.00	35.00	0.0057	12.69
성신(단양)	6.88	12.79	1.50	115.33	0.0102	39.07
한일(단양)	11.14	9.54	2.90	158.62	0.0603	52.63
라파즈한라(옥계)	10.52	28.25	2.65	189.16	0.0085	60.27
유진(장성)	3.21	10.44	1.59	55.53	0.0094	37.29
유니온(청주)	0.14	3.35	0.00	4.87	0.0054	0.00
Sumitomo Osaka	2.95	13.56	1.14	34.21	0.0027	19.00	국외산(일본)

※ 시험방법

Cr6+:시멘트중6가크로뮴 정량분석방법(KS L 5221), 기타 중금속:EPA 3051법

※ Cr6+의 시멘트업계 자율관리기준은 2009년부터 20mg/kg이며, 일본의 시멘트업계 자율관리기준은 20mg/kg 임.