국내․외 시멘트 중금속 분석결과 (09년 11월)

(단위 : ㎎/㎏)

항목 업체	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb	비고
현대(영월)	2.61	7.01	3.05	95.78	0.0567	30.43	국내산
현대(단양)	10.18	11.94	3.54	104.69	0.1397	28.54
아세아(제천)	8.52	22.12	3.53	178.18	0.0562	74.46
동양(삼척)	8.60	9.62	3.35	84.02	0.0226	20.97
쌍용(동해)	8.59	27.34	2.87	106.65	0.0138	43.17
쌍용(영월)	2.71	7.13	2.83	54.29	0.0045	19.61
성신(단양)	12.44	25.61	3.71	229.87	0.0210	131.70
한일(단양)	7.79	10.29	3.45	139.06	0.0353	50.02
라파즈한라(옥계)	8.25	26.20	2.99	245.94	0.0109	77.69
유진(장성)	11.48	15.31	2.64	109.55	0.0078	45.30
유니온(청주)	0.07	3.74	0.26	0.00	0.0074	6.84
Sumitomo Osaka	9.58	13.98	2.45	97.40	0.0059	42.70	국외산(일본)

※ 시험방법

Cr6+:시멘트중6가크로뮴 정량분석방법(KS L 5221), 기타 중금속:EPA 3051법

※ Cr6+의 시멘트업계 자율관리기준은 2009년부터 20mg/kg이며, 일본의 시멘트업계 자율관리기준은 20mg/kg 임.