국내․외 시멘트 중금속 분석결과 (09년 7월)

(단위 : ㎎/㎏)

항목 업체	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb	비고
현대(영월)	0.74	12.69	2.91	46.82	0.0275	22.23	국내산
현대(단양)	6.83	17.09	3.32	32.77	0.0982	18.88
아세아(제천)	1.17	15.70	3.09	119.19	0.0531	34.36
동양(삼척)	4.60	55.98	3.18	90.00	0.0112	16.95
쌍용(동해)	11.68	16.55	2.64	42.35	0.0141	26.85
쌍용(영월)	1.04	7.03	2.99	48.70	0.0051	36.23
성신(단양)	5.72	10.77	2.81	72.99	0.0154	31.02
한일(단양)	4.25	10.75	2.86	108.22	0.0483	31.95
라파즈한라(옥계)	9.33	25.02	2.87	174.92	0.0064	54.57
고려(장성)	6.86	7.79	1.76	23.59	0.0032	36.21
유니온(청주)	0.32	3.52	0.11	2.98	0.0031	ND
Sumitomo Osaka	7.82	23.39	3.11	107.86	0.0231	34.78	국외산(일본)

※ 시험방법

Cr6+:시멘트중6가크로뮴 정량분석방법(KS L 5221), 기타 중금속:EPA 3051법

※ Cr6+의 시멘트업계 자율관리기준은 2009년부터 20mg/kg이며, 일본의 시멘트업계 자율관리기준은 20mg/kg 임.