국내․외 시멘트 중금속 분석결과 (09년 8월)

(단위 : ㎎/㎏)

항목 업체	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb	비고
현대(영월)	4.91	9.92	1.24	75.78	0.0069	41.12	국내산
현대(단양)	10.71	21.62	1.71	59.94	0.1077	46.12
아세아(제천)	4.05	19.05	1.94	165.81	0.0545	63.64
동양(삼척)	5.53	40.72	2.30	57.94	0.0083	32.12
쌍용(동해)	8.90	15.03	1.34	56.19	0.0083	49.90
쌍용(영월)	1.15	8.70	1.48	72.17	0.0058	46.35
성신(단양)	4.67	14.82	1.56	128.23	0.0150	62.51
한일(단양)	3.95	12.15	1.63	95.27	0.0445	46.60
라파즈한라(옥계)	12.89	23.05	1.49	235.35	0.0067	75.55
고려(장성)	23.19	5.75	ND	18.83	0.0123	61.80
유니온(청주)	0.43	4.51	ND	5.55	0.0009	22.58
Sumitomo Osaka	9.68	11.47	1.49	131.45	0.0040	86.30	국외산(일본)

※ 시험방법

Cr6+:시멘트중6가크로뮴 정량분석방법(KS L 5221), 기타 중금속:EPA 3051법

※ Cr6+의 시멘트업계 자율관리기준은 2009년부터 20mg/kg이며, 일본의 시멘트업계 자율관리기준은 20mg/kg 임.