국내․외 시멘트 중금속 분석결과 (09년 9월)

(단위 : ㎎/㎏)

항목 업체	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb	비고
현대(영월)	7.34	9.65	2.74	88.92	0.0109	41.13	국내산
현대(단양)	8.81	23.43	3.51	51.09	0.1109	24.96
아세아(제천)	2.01	21.39	3.12	139.79	0.0480	55.06
동양(삼척)	10.62	34.64	3.83	64.73	0.0036	17.23
쌍용(동해)	12.79	20.39	2.66	93.74	0.0199	38.71
쌍용(영월)	2.25	9.08	2.76	71.43	0.0051	60.77
성신(단양)	10.50	22.06	2.75	158.16	0.0193	69.86
한일(단양)	3.69	9.57	1.89	88.91	0.1040	14.38
라파즈한라(옥계)	12.31	28.92	4.63	189.58	0.0069	96.14
유진(장성)	16.18	13.97	2.69	74.53	0.0172	68.38
유니온(청주)	0.29	4.211	ND	4.15	0.0011	ND
Sumitomo Osaka	6.68	22.51	2.73	92.47	0.0128	34.33	국외산(일본)

※ 시험방법

Cr6+:시멘트중6가크로뮴 정량분석방법(KS L 5221), 기타 중금속:EPA 3051법

※ Cr6+의 시멘트업계 자율관리기준은 2009년부터 20mg/kg이며, 일본의 시멘트업계 자율관리기준은 20mg/kg 임.