국내․외 시멘트 중금속 분석결과 (09년 12월)

(단위 : ㎎/㎏)

항목 업체	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb	비고
현대(영월)	5.51	7.37	2.47	64.72	0.1378	19.80	국내산
현대(단양)	10.03	11.98	2.45	120.44	0.0072	40.65
아세아(제천)	3.20	19.84	2.42	168.10	0.0440	41.67
동양(삼척)	16.04	9.00	2.39	96.38	0.0120	19.74
쌍용(동해)	11.80	27.16	2.68	131.01	0.0086	53.82
쌍용(영월)	1.16	7.27	2.24	64.56	0.0037	24.64
성신(단양)	13.72	25.58	2.42	206.41	0.0104	103.03
한일(단양)	9.75	8.09	2.46	230.50	0.0224	54.37
라파즈한라(옥계)	11.08	20.29	1.70	232.84	0.0106	91.08
유진(장성)	3.31	10.22	0.97	51.80	0.0099	26.19
유니온(청주)	0.48	3.55	0.15	0.00	0.0010	4.46
Sumitomo Osaka	5.94	22.02	3.13	73.92	0.0210	41.62	국외산(일본)

※ 시험방법

Cr6+:시멘트중6가크로뮴 정량분석방법(KS L 5221), 기타 중금속:EPA 3051법

※ Cr6+의 자율협약기준은 2009년부터 20mg/kg이며, 일본의 시멘트업계 자율관리기준은 20mg/kg 임.