붙임)

국내․외 시멘트 중금속 분석결과 (09년 4월)

(단위 : ㎎/㎏)

항목 업체	Cr6+	As	Cd	Cu	Hg	Pb	비고
현대(영월)	15.46	14.13	4.96	78.19	0.0072	38.80	국내산
현대(단양)	21.09	25.64	5.86	39.59	0.1240	42.54
아세아(제천)	0.74	21.95	5.38	172.06	0.0224	53.97
동양(삼척)	12.05	38.70	5.46	115.06	0.0117	22.13
쌍용(동해)	13.61	19.11	4.91	58.98	0.0097	29.55
쌍용(영월)	0.12	7.80	4.59	70.77	0.0062	30.80
성신(단양)	4.61	11.99	5.08	108.74	0.0018	42.81
한일(단양)	7.04	6.30	4.74	22.80	0.0525	23.88
라파즈한라(옥계)	11.72	16.13	4.65	209.56	0.0117	69.90
고려(장성)	5.49	9.13	4.57	72.98	0.0066	31.98
유니온(청주)	0.08	3.19	3.50	2.91	ND	ND
Sumitomo Osaka	10.42	11.51	5.43	49.71	0.0067	28.75	국외산(일본)

※ 시험방법

Cr6+:시멘트중6가크로뮴 정량분석방법(KS L 5221), 기타 중금속:EPA 3051법

※ Cr6+의 시멘트업계 자율관리기준은 2009년부터 20mg/kg이며, 일본의 시멘트업계 자율관리기준은 20mg/kg임