폐기물･부산물 사용량 6년만에 3,000만톤 초과

고로시멘트 생산 증가가 기여,  원단위 486kg으로 기록 갱신

<일본 시멘트신문, 2014. 6. 30>

일본시멘트협회는 최근 2013년도 시멘트업계의 폐기물･부산물 사용량을 집계하여 20일 발행한『시멘트 핸드북 2014년판』에 게재했다.

<일본 시멘트업계에서의 폐기물･부산물 사용량 추이>

(단위 : 천톤)

종 류	용 도	2009	2010	2011	2012	2013
고로슬래그	혼합재, 원료	7,647	7,408	8,082	8,485	8,995
석탄회	원료, 혼합재	6,789	6,631	6,703	6,870	7,333
오니, 슬러지	원료	2,621	2,627	2,673	2,987	3,206
건설발생토	원료	2,194	1,934	1,946	2,011	2,407
부산석고	원료(첨가재)	2,090	2,037	2,158	2,286	2,401
연소재(석탄회 제외) 분진, 더스트	원료, 연료	1,124	1,307	1,394	1,505	1,405
비철광재 등	원료	817	682	675	724	770
목 재	연료	505	574	586	633	657
주물사	원료	429	517	526	492	461
폐플라스틱	연료	440	418	438	432	460
철강슬래그	원료	348	400	446	410	423
폐 유	연료	192	275	264	273	273
폐백토	연료	204	238	246	253	273
재생유	연료	204	195	192	189	186
폐타이어	원료, 연료	103	89	73	71	65
육골분	원료, 연료	65	68	64	65	63
경 석	원료, 연료
기 타	-	518	595	606	835	887
합 계	-	26,291	25,995	27,073	28,523	30,265
시멘트톤당 사용량 (kg/t-ce')	-	451	465	471	481	486

고로시멘트의 판매량이 4년만에 1,000만톤을 상회하여, 폐기물･부산물 사용량은 ’07년도 이래 6년만에 3,000만톤을 초과한 30,265천톤이 되었다.

이는 ’12년도에 비해 6.1% 증가한 것이다. 시멘트 1톤당 사용량(원단위)은 486kg으로 ’04년도 이후 11년 연속으로 400kg 이상을 달성하였고 전년도에 비해 5kg 증가하여 기록을 갱신하고 있다.

고로시멘트 혼합재 및 보통포틀랜드시멘트의 소량 혼합성분 등에 사용된 고로슬래그 사용량이 가장 많은 8,995천톤으로 전년도에 비해 6% 증가했다.

고로시멘트의 판매량이 9.3% 증가한 10,858천톤, 생산량이 10.8% 증가한 13,716천톤에 이른 것이 주된 이유다.

시멘트 원료의 점토대체 및 플라이애시 시멘트 혼합재 등에 사용되는 석탄회는 6.7% 증가한 7,333천톤 이었다.

후쿠시마 원전사고로 인해 화력발전소의 가동율이 향상되어 석탄회 발생량도 증가하고 있다.

그러나 전력회사는 콘크리트용 혼화재로서 유효 이용을 도모하여 시멘트공장에 따라서는 필요량을 확보하는 것이 어려웠던 곳도 있다.

원료대체 외에도 건조시켜 열에너지 대체로서 활용하는 움직임도 나오고 있는 오니․슬러지는 7.3% 증가한 3,206천톤 이었다..

고로슬래그 및 석탄회 등 산업계의 폐기물･부산물과 다르게 생활계폐기물인 상하수도 오니는 경기동향에 좌우된다.

경기동향의 영향을 받는 건설발생토는 19.7% 증가한 2,407천톤 이었다.

점토대체로서 활용하고 있고, 토양오염대책법상 자연 유래 오염토양에 해당하는 것을 받아 처리하고 있는 공장도 많다.

일본내 30개 공장중 18개 공장이 토양오염대책법에 근거한 오염토양 처리업 허가를 취득하고 있지만, 지자체에 따라서는 허가 취득이 어려운 곳도 있다.

분쇄공정에서 첨가재로서 주로 사용되고 있는 부산석고는 5.0% 증가한 2,401천톤 이었다. 화력발전설비 등의 배연탈황에서 발생하는 탈황석고는 탈황재로서 널리 활용되고 있는 탄산칼슘의 대체로 수산화마그네슘의 사용량이 증가하고 있어 발생량은 감소 경향이다. 따라서 석고에 있어서도 큰 과제가 되고 있다.

원료대체는 원단위로서는 상한치에 근접하고 있는 것으로 알려져 각사가 최근에 주력하고 있는 것은 열에너지 대체 증량이다.

중장기적으로는 석탄 가격의 상승이 예측되고 있어, 각 공장은 타산업에서는 처리가 곤란한 염소 함유량이 많은 것 등의 반입 처리체제를 갖추고 있다.

열에너지 대체의 대표는 목재와 폐플라스틱 이다.

목재는 3.8% 증가한 657천톤, 폐플라스틱은 6.5% 증가한 460천톤 이었다

폐플라스틱에는 자동차 슈레다더스트(ASR)의 시멘트 자원화도 진행되고 있다. 30개 공장중 절반인 15개 공장이 ASR 재자원화 설비로 지정 인수 장소가 되고 있다.

한때 열에너지 대체의 주력이었던 폐타이어는 8.5% 감소한 65천톤에 머무르고 있다. 또한 육골분도 아직 63천톤(3.1% 감소) 처리하고 있다.

경석은 ’10년도 이후로 사용하지 않고 있다.

원단위는 시멘트 생산량이 감소하는 중에는 착실하게 증가했다.

원료계에서는 석회석을 제외한 거의 모든 것이 폐기물･부산물로 대체되었고, 주요 업체는 열에너지 대체율 30%를 목표로 추진하고 있다.