시멘트 입도분포에 따른 물리특성변화

1. 서  론

시멘트공정에서 분쇄는 품질관리의 마지막 단계이며 이 공정을 거치면서 제품으로서 시멘트의 최종성능이 결정된다.

석고와 함께 mill로 투입된 clinker는 수 ㎛에서부터 수 mm이상의 폭넓은 입도분포를 갖게 되는데 일반적으로 3㎛이하의 입자 size를 갖는 시멘트는 초기강도 발현에 영향을 미치나 높은 비표면적 증가로 인한 작업성의 저하를 가져오고 30㎛이상의 입자 size를 갖는 시멘트는 28일까지의 강도발현에 거의 기여하지 못한다고 알려져 있다.

현재 당사에는 두가지 type의 분급기가 있는데 근래에 항만에 설치된 O-sepa는 고성능 분급기로서 기존의 분급기를 개량하여, 생산된 시멘트가 보다 좁은 입도분포 폭을 갖게 되었다.  Weiss와 Tresouthick1)은 고성능 분급기를 사용함으로서 나타나는 가장 큰 영향은 시멘트의 입자크기분포 폭이 좁아지고 이와 동시에 불필요한 미분쇄를 피함으로서 mill의 생산량을 증가시키는데, 낮은 비표면적을 갖는 시멘트는 mill circuit의 나머지 특성 때문에 제품의 품질이 분급기의 작용에 크게 영향을 받지 않으나 높은 비표면적을 갖는 시멘트에서는 고성능 분급기의 설치에 의해 물성이 향상되었다고 주장하였다.

남기웅*, 김남중, 민경소, 정호수

<라파즈·한라시멘트㈜ 기술연구소>

Tsivilis 등2)은 시멘트의 강도에 가장 중요한 영향을 미치는 변수가 입자크기 분포를 나타내는 기울기 n값과 3에서 32㎛사이에 있는 입자의 양이라는 것을 주장하였고, Sumner 등3)에 따르면, 보통 포틀랜드 시멘트에서 전체 비표면적의 약 49%가 단지 전체 질량의 7∼9%인 2㎛이하의 입자범위에 의해 결정되고, 반면에 전체질량의 10∼20%를 차지하는 45㎛이상의 입자들은 전체 비표면적에서 차지하는 비율이 2%보다도 작다고 한다.  Kuhlmann 등4)은 일정한 비표면적에서 입자크기 분포 폭이 좁아질수록 기준 반죽질기를 얻기 위한 소요수량은 증가한다고 보고하였는데 이것은 다음의 두가지 원인에 의한 것이라고 주장하였다.

●입도분포 폭이 좁아짐에 따라 석고량이 최적으로 첨가되었음에도 불구하고 C3A의 전환율이 증가한다.(소요수량이 증가)

●입도분포 폭이 좁아짐에 따라 혼합물의 공극부피는 커지고 이 공극을 메우기 위한 소요수량은 증가한다.

본 연구는 다양한 입자크기분포 및 입자크기분포 폭을 갖는 시멘트의 물리성능을 분석하여 최적의 물성을 갖는 입도분포조건을 도출하고자 실시하였다.

2. 실 험

2.1 Sampling

실험실용 분급기에서 입도분포 및 비표면적 변화에 따른 시멘트를 제조하기 위해 1차로 1999년 5월 19일 본공장 C/M #1과 항만 C/M #3에서 mill출분을 각각 100kg씩 sampling하였다.   이때 본공장 C/M 출분의 비표면적은 약 2089cm2/g이었고 항만공장 C/M 출분은 약 1493cm2/g이었다.

또한 2차로 1999년 6월 21일 본공장 C/M #2와 항만 C/M #4에서 mill출분을 각각 100kg씩 sampling하였으며 이때 본공장 C/M 출분의 비표면적은 약 2396cm2/g이었고 항만공장 C/M 출분은 약 1528cm2/g이었다.

표 1. 입도분포 실험용 시료 sampling

| 구 분 | 날 짜 | 위 치 |  | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 본공장 | 항 만 |  |
| 1차 | 1999. 5.19. | C/M #2 | C/M #4 | 각 100kg이상 |
| 2차 | 1999. 6 21. | C/M #1 | C/M #4 |  |

2.2 시멘트 제조

1차 sampling한 mill출분을 실험실용 분급기를 사용하여 시멘트를 제조하였으며 feeding r

| 1차 sample : | n Value | = | 0.00484RS - | 0.000534FR | + 0.9114, | R : 0.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Blaine | = | 48.7659RS + | 9.79841FR | + 241.802, | R : 0.94 |
|  | d36.8 | = | -0.56173RS - | 0.01533FR | + 48.9121 | R : 0.96 |
|  | d50 | = | -0.3769RS - | 0.01481FR | + 34.0889 | R : 0.96 |

여기서, RS : rotor speed, FR : feeding rate

rate와 rotor speed를 변화시켜 제조 시멘트의 비표면적, n값 및 X0값의 변화를 주었다.  2차 sampling한 mill출분은 실험실용 분급기에서 입분으로 시멘트를 제조하기 전에 실험실용 ball mill에서 400회와 800회 분쇄하여 mill출분과 함께 사용하였다.

1차 sampling한 mill출분을 실험실용 separator를 사용하여 입도분포 및 비표면적변화에 따른 시멘트를 제조하였으며, 표 2.∼표 5.에 separator의 rotor speed 및 mill출분의 feeding속도에 따른 제조시멘트의 비표면적, n값, X36.8 및 X50의 값 그리고 잔사 특성을 나타내었다.

아래식은 제조시멘트의 입도분포, 비표면적 및 위치상수에 대한 분급기의 rotor speed 와 feeding rate의 영향을 나타낸 것이다.

1차 sample의 n값과 rotor speed 및 feeding속도와의 관계는 rotor speed가 증가할수록 n값은 증가하며 feeding속도가 증가할수록 n값은 감소하는 경향을 나타내었다.

또한 rotor speed 및 feeding속도가 증가함에 따라 d36.8과 d50의 값은 미분쪽으로 이동하고 비표면적은 증가하는 경향을 보였으나 이것은 주로 rotor speed의 영향을 받는 것으로 나타났다.

3. 결과 및 고찰

3.1 제조시멘트의 화학특성

제조한 시멘트의 화학분석을 실시하여 표 6.에 나타내었다.  표에 나타난 바와같이 같은 mill출분을 실험실용 분급기를 이용하여 비표면적 및 입자크기 분포등을 변화시켜 제조한 시멘트의 화학성분은 변화하는데, 이 결과로부터 시멘트는 분쇄된 입자의 입도에 따라 화학성분의 차이가 발생함을 확인할 수 있고, 이것은 시멘트 클린커 광물 및 클린커와 석고등의 분쇄성 차이에 의한 것으로 판단된다.

그림 1.에서 그림 3.은 제조시멘트의 비표면적에 따른 화학성분의 함량변화이다.   1차 sample로 제조된 시멘트는 mill출분을 실험실용 separator를 사용하여 입자크기가 큰 부분을 cut함으로서 만들어졌는데, 이로인해 화학성분의 차이가 발생되고 있으며 비표면적이 커질수록 mill출분에서 굵은 입자부분이 제거된 시멘트이다.  그림에서 보면 비표면적이 증가할수록 Al2O3의 함량은 감소하나 Fe2O3의 함량은 거의 변화가 없는 것으로 나타났으며 SO3함량은 비표면적이 증가할수록 증가하는 경향을 보였다.  이 결과 같은 비표면적에서 시멘트의 입도분포 폭이 좁을수록 C3A의 반응성은 증가하고 석고의 반응성은 감소할 것으로 판단되며 이로 인해 응결시간의 단축과 같은 물리특성 변화가 예상된다.  그러므로 같은 응결특성을 얻기 위해서는 그밖의 제조조건의 같은 시멘트에서 입도분포 폭이 좁을수록 입도분포가 넓은 시멘트에 비해 석고 첨가량이 증가해야 할 것으로 판단된다.

그림 4.는 제조된 시멘트의 비표면적에 따른 f-CaO함량 변화이다.  그림에 따르면 비표면적이 증가할수록 f-CaO함량은 증가하는 경향을 나타내고 있는데 이 결과 제조된 시멘트에서 f-CaO는 주로 미분쪽에 분포되어 있음을 알 수 있다.

표 2. 시멘트 제조조건(본공장-1차 sample)

| 구분 | R/S | F/S | In | Out | B | n값 | d36.8 | d50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 출분 | - | - | - | - | 2089 | - | - | - |
| 정분 | - | - | - | - | 3330 | 0.98 | 22.3 | 15.3 |
| 본1 | 30 | 50 | 10 | 5.85 | 2167 | 1.04 | 33.4 | 23.5 |
| 본2 | 40 | 50 | 10 | 4.80 | 2491 | 1.10 | 26.6 | 19.1 |
| 본3 | 50 | 50 | 14 | 5.35 | 3036 | 1.11 | 20.7 | 14.9 |
| 본4 | 60 | 50 | 14 | 4.55 | 3489 | 1.26 | 14.6 | 11.0 |
| 본5 | 50 | 30 | 14 | 3.60 | 2783 | 1.12 | 21.8 | 15.8 |
| 본6 | 50 | 40 | 14 | 5.45 | 2944 | 1.13 | 19.5 | 14.2 |
| 본7 | 50 | 60 | 14 | 3.45 | 3036 | 1.16 | 18.1 | 13.3 |
| 본8 | 55 | 50 | 14 | 4.45 | 3408 | 1.15 | 17.9 | 13.1 |
| 본9 | 55 | 70 | 14 | 4.00 | 3644 | 1.11 | 18.1 | 13.1 |

표 3 시멘트 제조조건(항만공장-1차 sample)

| ※ 여기서, RS : rotor speed(RPM), FR : feeding rate, In : Input(kg), Out : Oupput(kg), B : Blaine(㎠/g) 구분 | R/S | F/S | In | Out | B | n값 | d36.8 | d50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 출분 | - | - | - | - | 1493 | - | - | - |
| 정분 | - | - | - | - | 3500 | 1.02 | 19.7 | 13.8 |
| 항1 | 30 | 50 | 7 | 3.80 | 2237 | 1.02 | 31.5 | 22.0 |
| 항2 | 40 | 50 | 14 | 4.65 | 2787 | 1.10 | 22.9 | 16.5 |
| 항3 | 50 | 50 | 14 | 3.29 | 3223 | 1.09 | 20.6 | 14.7 |
| 항4 | 60 | 50 | 14 | 3.30 | 3588 | 1.19 | 15.6 | 11.5 |
| 항5 | 50 | 30 | 14 | 2.78 | 3067 | 1.13 | 19.6 | 14.3 |
| 항6 | 50 | 40 | 14 | 3.53 | 3378 | 1.12 | 19.1 | 13.8 |
| 항7 | 50 | 60 | 14 | 3.76 | 3465 | 1.14 | 17.0 | 12.4 |
| 항8 | 55 | 50 | 7 | 1.63 | 3763 | 1.10 | 17.4 | 12.5 |
| 항9 | 55 | 70 | - | 2.05 | 3587 | 1.11 | 17.9 | 12.9 |

표 4. 시멘트 제조조건(본공장-2차 sample)

| 구분 | R/S | F/R | C | d36.8 | d50 | n값 | 잔사(㎛) |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 | 90 |  |
| 본1 | 30 | 30 | 0 | 36.2 | 25.4 | 1.02 | 25.96 | 1.779 | 2247 |
| 본2 | 30 | 50 | 0 | 31.9 | 22.4 | 1.03 | 20.57 | 0.821 | 2566 |
| 본3 | 30 | 70 | 0 | 31.5 | 21.9 | 1.01 | 20.25 | 0.946 | 2645 |
| 본4 | 40 | 30 | 0 | 26.7 | 19.2 | 1.10 | 3.49 | 0.074 | 2618 |
| 본5 | 40 | 50 | 400 | 23.1 | 16.1 | 1.00 | 4.81 | 0.072 | 3386 |
| 본6 | 40 | 70 | 400 | 21.7 | 15.2 | 1.03 | 4.48 | 0.054 | 3443 |
| 본7 | 50 | 40 | 400 | 17.9 | 12.6 | 1.04 | 0.55 | 0.056 | 4160 |
| 본8 | 50 | 60 | 400 | 18.5 | 13.0 | 1.03 | 0.29 | 0.058 | 4152 |
| 본9 | 50 | 80 | 400 | 15.2 | 11.1 | 1.16 | 0.27 | 0.066 | 4126 |
| 본10 | 60 | 40 | 800 | 16.1 | 11.3 | 1.02 | 0.21 | 0.054 | 4687 |
| 본11 | 60 | 60 | 800 | 13.0 | 9.5 | 1.15 | 0.22 | 0.054 | 4783 |
| 본12 | 60 | 80 | 800 | 15.0 | 10.6 | 1.03 | 0.18 | 0.032 | 4932 |
| 본13 | 70 | 40 | 800 | 13.3 | 9.4 | 1.02 | 0.19 | 0.042 | 5416 |
| 본14 | 70 | 80 | 800 | 12.8 | 9.0 | 1.03 | 0.18 | 0.046 | 5357 |

표 5. 시멘트 제조조건(항만공장-2차 sample)

| ※ 여기서 C : Ball mill 분쇄회전수 구분 | R/S | F/R | C | d36.8 | d50 | n값 | 잔사(㎛) |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 | 90 |  |
| 항1 | 40 | 40 | 400 | 24.9 | 17.0 | 0.96 | 7.47 | 0.190 | 3434 |
| 항2 | 50 | 40 | 400 | 20.6 | 14.6 | 1.04 | 0.70 | 0.050 | 3568 |
| 항3 | 40 | 60 | 400 | 24.1 | 16.9 | 1.03 | 4.08 | 0.118 | 3012 |
| 항4 | 40 | 80 | 400 | 23.8 | 16.8 | 1.05 | 2.86 | 0.080 | 2982 |
| 항5 | 50 | 80 | 400 | 18.6 | 13.2 | 1.06 | 0.59 | 0.046 | 3698 |
| 항6 | 40 | 60 | 800 | 20.4 | 14.5 | 1.07 | 4.04 | 0.052 | 3135 |
| 항7 | 50 | 60 | 800 | 17.9 | 12.8 | 1.08 | 0.64 | 0.044 | 3586 |
| 항8 | 60 | 60 | 800 | 15.0 | 10.7 | 1.08 | 0.35 | 0.070 | 4368 |
| 항9 | 30 | 60 | 800 | 27.8 | 19.3 | 1.00 | 15.38 | 0.398 | 2605 |
| 항10 | 30 | 40 | 0 | 35.6 | 24.3 | 1.01 | 23.27 | 1.610 | 2068 |
| 항11 | 30 | 50 | 0 | 33.7 | 23.9 | 1.06 | 24.43 | 0.882 | 2069 |
| 항12 | 30 | 60 | 0 | 33.9 | 23.9 | 1.04 | 20.00 | 0.622 | 2168 |
| 항13 | 50 | 40 | 150 | 21.5 | 15.6 | 1.14 | 0.42 | 0.056 | 2985 |
| 항14 | 50 | 60 | 150 | 20.3 | 14.7 | 1.12 | 0.39 | 0.060 | 3150 |
| 항15 | 50 | 40 | 400 | 17.8 | 13.0 | 1.17 | 0.40 | 0.060 | 3445 |
| 항16 | 70 | 60 | 150 | 12.8 | 9.5 | 1.23 | 0.31 | 0.098 | 4725 |

B : Blaine(㎠/g)

| 표 6. 제조시멘트의 화학분석결과(1차 sample) 구분 | LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | Total | f-CaO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본R | 1.80 | 21.01 | 5.83 | 3.11 | 61.61 | 3.23 | 2.06 | 98.65 | 0.54 |
| 본1 | 2.01 | 21.35 | 5.86 | 3.05 | 61.20 | 3.71 | 1.49 | 98.67 | 0.44 |
| 본2 | 2.31 | 21.33 | 5.77 | 2.99 | 61.74 | 3.13 | 1.71 | 98.80 | 0.40 |
| 본3 | 2.46 | 21.14 | 5.64 | 2.99 | 61.06 | 3.32 | 2.04 | 98.65 | 0.47 |
| 본4 | 2.59 | 21.06 | 5.56 | 3.09 | 60.93 | 3.32 | 2.23 | 98.78 | 0.50 |
| 본5 | 2.37 | 21.21 | 5.60 | 2.99 | 61.74 | 3.03 | 1.82 | 98.76 | 0.45 |
| 본6 | 2.43 | 21.07 | 5.58 | 3.03 | 61.06 | 3.42 | 1.09 | 98.49 | 0.44 |
| 본7 | 2.50 | 21.13 | 5.50 | 3.05 | 61.47 | 3.13 | 1.98 | 98.76 | 0.48 |
| 본8 | 2.71 | 20.99 | 5.57 | 3.01 | 61.47 | 2.93 | 2.22 | 98.90 | 0.47 |
| 본9 | 2.80 | 20.83 | 5.57 | 3.07 | 60.93 | 3.32 | 2.28 | 98.80 | 0.48 |
| 항R | 2.60 | 20.89 | 5.52 | 3.19 | 61.06 | 3.13 | 2.09 | 98.48 | 0.65 |
| 항1 | 2.67 | 20.98 | 5.77 | 3.25 | 61.06 | 3.23 | 1.62 | 98.65 | 0.64 |
| 항2 | 2.98 | 20.82 | 5.55 | 3.19 | 60.93 | 3.32 | 1.82 | 98.61 | 0.67 |
| 항3 | 3.09 | 20.76 | 5.44 | 3.15 | 60.93 | 3.23 | 2.00 | 98.60 | 0.77 |
| 항4 | 3.42 | 20.49 | 5.55 | 3.11 | 60.66 | 3.13 | 2.35 | 98.71 | 0.75 |
| 항5 | 2.84 | 20.80 | 5.61 | 3.15 | 60.93 | 3.32 | 2.05 | 98.70 | 0.75 |
| 항6 | 3.26 | 20.71 | 5.53 | 3.15 | 61.06 | 3.03 | 2.03 | 98.77 | 0.77 |
| 항7 | 3.16 | 20.69 | 5.52 | 3.11 | 60.93 | 3.13 | 2.20 | 98.74 | 0.78 |
| 항8 | 3.53 | 20.48 | 5.42 | 3.13 | 60.52 | 3.23 | 2.33 | 98.64 | 0.81 |
| 항9 | 3.49 | 20.54 | 5.41 | 3.13 | 60.38 | 3.23 | 2.20 | 98.38 | 0.75 |

그림 1. 제조시멘트의 Al2O3함량 변화(1차 sample)

그림 2. 제조시멘트의 SO3함량변화(1차 sample)

그림 3. 제조시멘트의 Fe2O3 함량변화(1차 sample)

그림 4. 제조시멘트의 f-CaO 함량변화(종합)

3.2 제조시멘트의 물리특성

표 7.에서 표 10.은 1차 및 2차 sample을 사용하여 제조한 시멘트의 물리특성을 나타낸 것이다.  압축강도 실험은 KS L 5105의 w/c : 0.485와 작업성 고정(flow : 205±10mm)으로 실험을 실시하였는데, 1차 sample로 제조한 시멘트는 비표면적 및 입도분포에 따라 화학성분의 차이가 발생하므로, 2차 sample을 이용하여 실험한 결과를 그림 5.에서 그림 28.에 각각의 변수에 따라 재령별 압축강도를 나타내었다.

압축강도에 대한 입도특성의 영향을 분석한 결과, 물량을 고정하여 실험한 결과와 작업성을 고정하여 얻은 결과와는 차이를 나타냈는데, 입자크기 분포를 나타내는 n값의 경우, 일정한 작업성을 유지하여 압축강도를 실험하면 입도분포 폭이 좁을수록 모든 재령에서 강도가 증가하였으나, 물량을 고정하여 실험을 실시하면 재령 3일에서는 오히려 n값이 작은 시멘트의 강도가 우수하였으며 재령 7일과 28일에서도 작업성을 일정하게 유지하여 실험한 결과보다는 영향이 적었다.  또한 물량고정 및 작업성을 일정하게 유지하여 압축강도를 실험한 경우, 모두 비표면적이 증가할수록 모든 재령에서의 압축강도가 증가하였는데, 재령이 지남에 따라 비표면적에 의한 강도상승 효과는 감소하는 경향을 나타내었고, 특히 초기 재령에서 물량을 고정하여 실험한 경우 비표면적에 의한 압축강도 상승효과가 컸다.  그림 5.부터 그림 10.까지는 입도분포 폭의 변화에 따른 2차 sample로 제조한 시멘트의 재령에 따른 압축강도 특성이다.  물량을 고정하여 실험한 경우와 작업성을 일정하게 유지하여 실험한 경우 모두 n값이 증가할수록 강도가 향상되는 경향을 나타내나 작업성을 일정하게 유지하는 경우가 n값에 의한 강도향상 효과가 컸으며 이 결과로부터 일정한 작업성을 요구하는 콘크리트에서는 입도분포 폭이 좁게 제조된 시멘트가 강도발현 면에서 유리할 것으로 판단된다.

그림 11.부터 그림 16.까지는 X0값의 변화에 따라 2차 sample을 이용하여 제조한 시멘트의 각 재령별 압축강도를 나타낸 것이다.  X0값이 증가할수록 물량고정을 고정하여 실험한 경우와 작업성을 일정수준 유지하여 실험한 경우 모두 강도가 감소하는 경향을 나타냈으며 초기 재령에서는 물량을 고정하여 실험한 경우가 그리고 후기 재령으로 갈수록 작업성을 유지하여 실험한 경우의 강도가 저하하는 폭이 컸다.

| 구분 | 응 결 |  | C | FL | 압축강도(kg/cm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | F |  |  | 3일 | 7일 | 28일 |
| 본1 | 400 | 11:10 | 23.6 | 175 | 137 | 207 | 287 |
|  |  |  |  | 205 | 130 | 194 | 263 |
| 본2 | 360 | 10:15 | 24.4 | 185 | 141 | 247 | 323 |
|  |  |  |  | 206 | 135 | 214 | 272 |
| 본3 | 355 | 9:50 | 24.6 | 184 | 168 | 257 | 326 |
|  |  |  |  | 208 | 143 | 221 | 276 |
| 본4 | 340 | 9:10 | 25.0 | 205 | 177 | 277 | 352 |
| 본5 | 300 | 8:40 | 25.5 | 200 | 228 | 322 | 393 |
| 본6 | 295 | 8:05 | 25.5 | 200 | 225 | 310 | 367 |
| 본7 | 280 | 8:10 | 26.6 | 195 | 290 | 378 | 431 |
|  |  |  |  | 209 | 278 | 345 | 398 |
| 본8 | 270 | 8:00 | 27.6 | 200 | 286 | 387 | 438 |
| 본9 | 310 | 9:20 | 27.5 | 201 | 305 | 360 | 431 |
| 본10 | 300 | 8:40 | 27.7 | 200 | 341 | 380 | 438 |
| 본11 | 290 | 8:15 | 28.5 | 192 | 348 | 393 | 453 |
|  |  |  |  | 204 | 325 | 372 | 418 |
| 본12 | 285 | 8:20 | 28.6 | 195 | 342 | 382 | 460 |
|  |  |  |  | 205 | 329 | 374 | 423 |
| 본13 | 280 | 8:10 | 29.3 | 190 | 379 | 409 | 470 |
|  |  |  |  | 205 | 345 | 398 | 455 |
| 본14 | 270 | 8:05 | 30.2 | 188 | 377 | 424 | 480 |
|  |  |  |  | 210 | 338 | 411 | 450 |

| 표 7. 제조시멘트의 물리특성(본공장-1차 sample) 구분 | B | C | 응 결 |  | 잔 사 |  | FL | W | 압축강도(kg/cm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | F | 45㎛ | 90㎛ |  |  | 3일 | 7일 | 28일 |
| 정분 | 3330 | 26.0 | 230 | 6:15 | 11.01 | 1.41 | 176 | 274 | 233 | 307 | 390 |
|  |  |  |  |  |  |  | 265 | 202 | 219 | 284 | 361 |
| 본1 | 2167 | 23.8 | 285 | 7:55 | 22.12 | 1.44 | 167 | 247 | 147 | 196 | 281 |
|  |  |  |  |  |  |  | 205 | 265 | 125 | 181 | 276 |
| 본2 | 2491 | 25.1 | 285 | 7:40 | 5.48 | 0.12 | 183 | 247 | 187 | 256 | 359 |
|  |  |  |  |  |  |  | 204 | 256 | 175 | 248 | 326 |
| 본3 | 3036 | 27.0 | 235 | 6:50 | 0.54 | 0.28 | 183 | 247 | 240 | 316 | 428 |
|  |  |  |  |  |  |  | 205 | 256 | 229 | 300 | 410 |
| 본4 | 3489 | 28.0 | 210 | 6:30 | 0.54 | 0.05 | 185 | 247 | 259 | 326 | 417 |
|  |  |  |  |  |  |  | 205 | 255 | 245 | 317 | 410 |
| 본5 | 2783 | 26.3 | 255 | 7:15 | 0.38 | 0.01 | 190 | 247 | 234 | 337 | 432 |
|  |  |  |  |  |  |  | 202 | 252 | 204 | 308 | 397 |
| 본6 | 2944 | 26.4 | 275 | 7:45 | 0.44 | 0.03 | 183 | 247 | 226 | 309 | 404 |
|  |  |  |  |  |  |  | 203 | 255 | 202 | 290 | 378 |
| 본7 | 3036 | 26.5 | 260 | 7:30 | 0.29 | 0.09 | 183 | 247 | 219 | 308 | 386 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 255 | 208 | 296 | 376 |
| 본8 | 3408 | 27.1 | 250 | 7:15 | 0.18 | 0.07 | 182 | 247 | 276 | 351 | 438 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 256 | 271 | 334 | 423 |
| 본9 | 3644 | 27.5 | 240 | 7:05 | 0.15 | 0.09 | 178 | 247 | 290 | 342 | 435 |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 | 260 | 275 | 335 | 420 |

※ I : 초결(min), F : 종결(hr:min), C : 주도(%)

W : 혼합수량(ml), FL : flow(㎜)

표 8. 제조시멘트의 물리특성(항만공장-1차 sample)

| 구분 | B | C | 응 결 |  | 잔 사 |  | FL | W | 압축강도(kg/cm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | F | 45㎛ | 90㎛ |  |  | 3일 | 7일 | 28일 |
| 정분 | 3500 | 26.0 | 250 | 6:40 | 5.64 | 0.44 | 175 | 247 | 247 | 309 | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  | 200 | 265 | 230 | 296 | 360 |
| 항1 | 2237 | 23.6 | 280 | 7:55 | 22.21 | 2.14 | 180 | 247 | 132 | 179 | 257 |
|  |  |  |  |  |  |  | 205 | 262 | 104 | 155 | 227 |
| 항2 | 2787 | 24.0 | 260 | 7:40 | 5.66 | 0.31 | 190 | 247 | 173 | 228 | 310 |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 | 257 | 146 | 214 | 292 |
| 항3 | 3223 | 25.3 | 250 | 7:25 | 1.40 | 0.15 | 194 | 247 | 213 | 255 | 362 |
|  |  |  |  |  |  |  | 210 | 253 | 174 | 243 | 338 |
| 항4 | 3588 | 26.5 | 245 | 7:15 | 0.79 | 0.19 | 199 | 247 | 252 | 314 | 399 |
| 항5 | 3067 | 25.5 | 255 | 7:25 | 0.94 | 0.61 | 200 | 247 | 205 | 280 | 353 |
| 항6 | 3378 | 26.0 | 255 | 7:15 | 0.69 | 0.27 | 201 | 247 | 221 | 282 | 379 |
| 항7 | 3465 | 25.8 | 250 | 7:00 | 0.49 | 0.25 | 202 | 247 | 223 | 281 | 367 |
| 항8 | 3763 | 26.1 | 265 | 7:00 | 0.45 | 0.13 | 203 | 247 | 251 | 297 | 385 |
| 항9 | 3584 | 25.7 | 280 | 7:10 | 0.47 | 0.13 | 200 | 247 | 228 | 283 | 385 |

표 9. 제조시멘트의 물리특성(본공장-2차 sample)

그림 17.부터 그림 22.까지는 혼합수량 및 작업성을 각각 일정하게 하여 비표면적 변화에 따라 제조한 시멘트의 재령에 따른 압축강도 변화를 실험한 것이다.  혼합수량 고정 및 작업성 유지 모두 비표면적 증가에 따라 수화초기부터 후기까지 압축강도가 증가하는 경향을 나타냈으며,특히 초기 재령에서는 혼합수량을 일정하게 유지하여 실험한 경우가 비표면적의 영향을 크게 받았고 재령이 지남에 따라서는 작업성을 일정하게 유지하여 실험한 경우가 비표면적의 영향을 크게 받았다.

표 10. 제조시멘트의 물리특성(항만공장-2차 sample)

| ※ I : 초결(min), F : 종결(hr:min), C : 주도(%) 구분 | 응결(hr:min) |  | C | FL | 압축강도(kg/cm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | F |  |  | 3일 | 7일 | 28일 |
| 항1 | 305 | 8:25 | 23.6 | 193 | 227 | 313 | 383 |
|  |  |  |  | 210 | 200 | 275 | 343 |
| 항2 | 280 | 8:00 | 25.4 | 200 | 255 | 351 | 402 |
| 항3 | 300 | 8:40 | 24.0 | 195 | 203 | 277 | 351 |
|  |  |  |  | 210 | 182 | 258 | 326 |
| 항4 | 295 | 8:45 | 24.0 | 200 | 198 | 286 | 341 |
| 항5 | 240 | 6:40 | 25.4 | 201 | 274 | 357 | 400 |
| 항6 | 275 | 7:10 | 24.2 | 195 | 193 | 272 | 338 |
|  |  |  |  | 212 | 163 | 249 | 314 |
| 항7 | 230 | 6:40 | 24.6 | 195 | 244 | 328 | 367 |
|  |  |  |  | 209 | 221 | 271 | 341 |
| 항8 | 210 | 6:00 | 26.0 | 197 | 308 | 384 | 443 |
|  |  |  |  | 208 | 284 | 338 | 414 |
| 항9 | 300 | 8:30 | 23.6 | 194 | 153 | 244 | 327 |
|  |  |  |  | 210 | 137 | 194 | 286 |
| 항10 | 320 | 9:00 | 23.0 | 185 | 118 | 186 | 271 |
|  |  |  |  | 210 | 101 | 147 | 237 |
| 항11 | 370 | 10:30 | 22.8 | 185 | 114 | 179 | 262 |
|  |  |  |  | 210 | 107 | 153 | 238 |
| 항12 | 360 | 10:20 | 23.2 | 190 | 123 | 206 | 259 |
|  |  |  |  | 209 | 119 | 173 | 240 |
| 항13 | 310 | 9:50 | 24.6 | 206 | 215 | 326 | 390 |
| 항14 | 285 | 8:00 | 25.0 | 208 | 225 | 303 | 352 |
| 항15 | 280 | 7:50 | 24.9 | 207 | 240 | 347 | 398 |
| 항16 | 260 | 7:30 | 29.0 | 205 | 316 | 395 | 440 |

W : 혼합수량(ml), FL : flow(㎜)

따라서 비표면적이 증가할수록 혼합수량을 고정하여 실험하는 KS mortar실험 및 작업성을 일정하게 유지하는 concrete실험 모두 압축강도 증가가 예상되며, 오히려 후기 재령에서는 일정수량을 사용하는 mortar 실험결과보다 slump를 동일하게 했을 때 concrete의 강도향상효과가 더 클 것으로 예상된다.

그림 5. n-값에 따른 3일 압축강도(물량고정)

그림 6. n값에 따른 3일 압축강도(작업성고정)

그림 7. n-값에 따른 7일 압축강도(물량고정)

그림8. n-값에 따른 7일 압축강도(작업성고정)

그림 9. n-값에 따른 28일 압축강도(물량고정)

그림 10. n-값에 따른 28일 압축강도(작업성고정)

그림 23.에서 그림 28.까지는 45㎛잔사량 변화에 따른 물량고정 및 작업성 유지실험에서 재령에 따른 제조시멘트의 압축강도 측정결과이다.  45㎛잔사가 증가함에 따라 물량고정 및 작업성 유지 실험 모두에서 강도저하가 나타났으나 앞의 비표면적 및 X0변화에 따른 압축강도의 영향과는 달리 잔사가 증가함에 따라서는 초기 재령부터 후기 재령까지 모든 재령에서 작업성 고정에 다른 압축강도 저하가 물량고정 실험결과 보다 영향이 크게 나타났으며, 이 결과로부터 시멘트의 잔사가 증가하게 되면 KS mortar보다 concrete에서의 강도저하가 두드러질 것으로 판단된다

그림 11. 위치상수에 따른 3일 압축강도(물량고정)

그림 12. 위치상수에 따른 3일 압축강도(작업성고정)

그림 13. 위치상수에 따른 7일 압축강도(물량고정)

그림 14. 위치상수에 따른 7일 압축강도(작업성고정)

그림 15. 위치상수에 따른 28일 압축강도(물량고정)

그림 16. 위치상수에 따른 28일 압축강도(작업성고정)

그림 17. 비표면적에 따른 3일 압축강도(물량고정)

그림 18. 비표면적에 따른 3일 압축강도(작업성고정)

그림 19. 비표면적에 따른 7일 압축강도(물량고정)

그림 20. 비표면적에 따른 7일 압축강도(작업성고정)

그림 21. 비표면적에 따른 28일 압축강도(물량고정)

그림 22. 비표면적에 따른 28일 압축강도(작업성고정)

그림 23. 잔사에 따른 3일 압축강도(물량고정)

그림 24. 잔사에 따른 3일 압축강도(작업성고정)

그림 25. 잔사에 따른 7일 압축강도(물량고정)

그림 26. 잔사에 따른 7일 압축강도(작업성고정)

그림 27. 잔사에 따른 28일 압축강도(물량고정)

그림 28. 잔사에 따른 28일 압축강도(작업성고정)

아래식은 제조시멘트의 Al2O3함량 및 SO3함량 그리고 n값과 비표면적에 따른 응결특성을 회귀분석한 것이다.

제조시멘트의 응결특성은 Al2O3가 많을수록 짧아지며, SO3함량이 높을수록 길어지는 특성을 나타내고 입도분포 폭인 n값이 증가할수록 즉, 입도분포 폭이 좁을수록 비표면적이 증가할수록 짧아지는 경향을 나타낸다.

입도분포 폭이 좁다는 것은 다른 조건이 일정할 때 주로 시멘트의 미분쪽에 분포하는 석고의 비표면적은 감소하고 입자크기가 큰 쪽에 분포하는 aluminate의 비표면적은 상대적으로 증가하는 결과를 가져오게 되므로 비표면적 변화에 따른 석고의 반응성 저하와 aluminate의 반응성 증가로 응결이 짧아지는 결과를 가져오게 된다.  더욱이 기존의 분급기에 비해 입도분폭을 좁게 관리할 수 있는 고성능 분급기는 뜨거운 내부순환공기를 분급에 사용하지 않고 외부에서 유입하는 차가운 공기를 사용하기 때문에 석고의 탈수정도에 기인하여 석고의 반응성이 상대적으로 작게 되므로, 입도분포 폭이 좁은 시멘트는 입도분포 폭이 넓은 시멘트와 같은 응결특성을 얻기 위해서는 석고의 첨가량이 증가 되어야 할 것으로 판단된다.

여기서, Y = 21.75411A－154.94023B－197.67651C－0.04028D R : 0.7

| A : | SO3 (wt%) |
| --- | --- |
| B : | Al2O3 (wt%) |
| C : | n-Value |
| D : | Blaine(㎠/g) |

4. 결 론

2회에 걸쳐 당사 본공장 및 항만공장 mill출분을 sampling하고 실험실용 lab separator를 이용하여 입도분포 및 비표면적 변화에 따른 시멘트를 제조하였다.  물리실험은 압축강도, 응결 및 주도등을 실시하였으며 압축강도는 혼합수량을 일정하게 한 KS mortar실험 및 작업성을 일정하게 유지한 concrete 모사시험 두가지 방법으로 실시하였다.

실험결과는 다음과 같다.

- 일정한 조건을 갖는 mill 출분은 분급기의 rotor speed 및 feeding rate가 증가함에 따라 비표면적이 증가하고 입도분포 폭이 좁아졌으며 d36.8과 d50이 미분쪽으로 이동했는데 특히 rotor speed의 영향이 컸다.

- 분급기의 입분을 일정하게 하였을 때, 비표면적이 증가할수록 Al2O3함량은 감소하나 Fe2O3함량은 변화가 없었으며 SO3함량은 증가하는 경향을 나타냈는데, 이 결과로부터 분쇄성이 우수한 석고는 시멘트의 주로 미분쪽에 분포하고 ferrite는 입도 전반에 걸쳐 존재하며 aluminate는 주로 조분쪽에 치우쳐 존재한다는 것을 확인할 수 있었다.

- 입도분포 폭을 변화시켜 시멘트를 제조한 후, 혼합수량 및 일정 작업성을 유지하여 실험한 결과 모든 재령에서 시멘트의 입도분포 폭이 좁을수록 강도가 향상되었는데, 초기 재령에서는 물량을 일정하게 고정한 경우가, 후기 재령으로 갈수록 작업성을 일정하게 유지하여 실험한 경우가 n값에 의한 강도향상 효과가 크게 나타났다.

- 위치상수 값을 변화시켜 시멘트를 제조한 후, 혼합수량 및 일정 작업성을 유지하여 실험한 결과 모든 재령에서 d36.8 및 d50의 값이 증가함에 따라 강도가 저하하였으며 초기 재령에서는 물량을 고정하여 실험한 경우의 강도저하가 컸고 후기 재령으로 갈수록 작업성을 유지하여 실험한 경우의 압축강도 저하 폭이 크게 나타났다.

- 잔사에 의한 압축강도의 영향을 분석한 결과 혼합수량 및 일정 작업성을 유지하여 실험한 경우 모두 잔사가 증가할수록 모든 재령에서 강도의 저하가 나타났는데, 특히 초기 재령에서 후기 재령까지 작업성을 일정하게 유지하여 실험한 경우의 강도저하 폭이 크게 나타났다.

- 잔사에 의한 압축강도의 영향을 분석한 결과 45㎛잔사는 약 7.5wt%이내에서 90㎛잔사는 약 0.2wt%이내에서 제조시멘트가 우수한 강도특성을 보였으며 특히 이 범위 밖에서는 작업성을 고정하여 시험한 경우의 압축강도저하 폭이 특히 크게 나타났다.

- 비표면적 변화에 따른 압축강도의 영향을 분석한 결과 혼합수량 고정 및 작업성을 일정하게 유지하여 실험한 경우 모두 비표면적이 증가할수록, 모든 재령에서 강도가 향상되었으며 초기 재령에서는 혼합수량을 고정하여 실험한 경우가, 후기 재령으로 갈수록 작업성을 일정하게 유지하여 실험한 경우의 강도향상 폭이 크게 나타났다.

- 비표면적 변화에 따른 응결특성 분석결과 비표면적이 증가할수록, 입도분포 폭이 좁아 질수록 제조시멘트의 초결은 짧아지는 경향을 나타냈으며 이는 입도분포 폭이 좁아 질수록, 주로 시멘트의 미분쪽에 존재하는 석고의 비표면적은 상대적으로 감소하고 조분쪽에 분포하는 aluminate의 비표면적은 증가하는 상대적인 반응성 변화에 의한 것으로 판단되며, 더욱이 기존 분급기에 비해 고성능 분급기를 사용한 경우 석고의 탈수정도 차이에 의해 다른 조건이 일정하다고 가정하면 고성능 분급기를 사용하여 제조된 입도분포 폭이 좁은 시멘트는 일정한 응결특성을 얻기 위해 기존 분급기를 사용하여 제조된 시멘트에 보다 석고 첨가량이 증가하여야 할 것으로 판단된다.

참고문헌

- Weiss, Stuart J., and Tresouthick, Stewart W., Energy Savings by Improved Control of the Finish Grinding Process in Cement Manufacture, DOE/CS/40419-T1, March 1987.

- Tsivilis, S., Tsimas, S., Benetatou, A., and Haniotakis, E., “Study on the contribution of the fineness on cement strength, “Zement-Kalk-Gips, vol.43, no.1, January 1990, pp.26-29.

- Sumner, M.S., Hepher, N.M., and Moir, G.K., “The Influence of a Narrow Cement Particle Size Distribution on Cement Paste and Concrete Water Demand”, 8th International Congress on the Chemistry of Cement, Rio de Janeiro, September 22-27, 1986, vol.Ⅱ, pp.310-315.

- Kuhlmann, K., Ellerbrock, H.G., and Sprung, S., “Korngrobenverteilung un Eigenschaften von Zement”, TeilⅢ : Einfluss des Mahlprozessen”, Zement-Kalk-Gips, vol43, no.1, January 1990, pp.13-19.(English translation in vol.40, no.3.)